Поліуретанове покриття

Поліуретанові спортивні покриття складаються з гумової крихти первинної , вторинної переробки,каучукової крихти EPDM та поліуретанових систем. Покриття виготовляється безшовним способом, що набагато збільшує строк їх служби. Товщина покриття складає 10-15 мм.

Завдяки своєму складу поліуретанові гумові покриття мають комплекс унікальних властивостей:

- Неперевершену стійкість проти ультрофіолета та атмосферних впливів;

- Оптимальну протиковзну поверхню;

- Високу стійкість;

- Відсутність стиків;

- Вибір кольору;

- Довготривалий термін придатності;

- Стійкість до зносу;

- Відповідність найвищим вимогам атлетів;

- Водопроникність (там де це необхідно);

- Зниження ризику отримання травм до мінімуму;

- Дуже гарну підшарову адгезію;

- Оптимальні функціональні характеристики.

Ці покриття застосовуються для бігових доріжок стадіонів, для спортивних майданчиків ігрових видів спорту (мініфутбол, баскетбол, волейбол, теніс, гандбол) та універсальних, для шкільних і дитячих майданчиків, доріжок для прогулянок, для благоустрою територій у дворах, біля котеджів і гаражів і т.і. Відкриті системи поліуретанових покриттів з гумової крихти мають таку властивість, як водопроникність, що перешкоджає утворюванню калюж після дощу. Покриття захищені від впливу шиповок. При цьому, покриття легко ремонтується, після кількох років інтенсивного використання можливо недорого і просто відновити верхній шар.

##### Область застосування:

- тенісні корти; - баскетбольні майданчики; - волейбольні майданчики; -міні-футбольні майданчики; -бігові доріжки; -

дитячі майданчики.

Склад: гранули вторинної переробки гуми (СБР) фракції 1-3 мм, гранули EPDM зеленого,синього,жовтого,червоного кольору,з’єднані пігментними поліуретановими клеями. Основа: чистий бетон, або асфальт дрібної фракції.

##### Виробник: «Stockmeier», Франція.

Поліуретанове покриття для спортивного майданчика

Двохшарове поліуретанове покриття Conipur_SP (спрей - система).

Розрахунок вартості влаштування спортивного поліуретанового покриття

Conipur_SP (13 мм). Червоного кольору. Розмір поля 36х18 м. (648 м²)

| № | Найменування робіт та матеріалів | Од. виміру | Ціна за одиницю, грн. | Кільк. всього | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивне покриття Conipur_SP (13мм) з доставкою та монтажем | м² | 840,00 | 648,00 | 544 320,00 |
| 2 | Стійки волейбольно-тенісні УТ401 | Компл | 6 300,00 | 1 | 6 300,00 |
| 3 | Сітка волейбольна | шт | 1 600,00 | 1 | 1 600,00 |
| 4 | Стенд баскетбольний УТ410 (стандарт FIBA) | шт | 12 700,00 | 2 | 25 400,00 |
| 5 | Сітка баскетбольна | компл | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 6 | Ворота футбольні УТ600 | шт | 5 900,00 | 2 | 11 800,00 |
| 7 | Сітка футбольна | шт | 2 800,00 | 1 | 2 800,00 |
| 8 | Доставка та монтаж обладнання | послуга |  | 1 | 12 800,00 |
|  |  | 605 320,00 |

Розрахунок вартості підготовки основи під поліуретанове пкориття (бетон)

| № | Найменування робіт та матеріалів | Од. виміру | Ціна за одиницю, грн. | Кільк. всього | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка основи (бетон) | м² | 720,00 | 648,00 | 466 560,00 |
|  |  | 466 560,00 |